## 28型GTM自密实混凝土稳定筛试验仪

本试验方法通过把新拌自密实混凝土静置一段时间后，经过筛评价混凝土的抵抗离析的能力（新拌混凝土的稳定性）。

A.4.1模具

本方法的主要设备包括带盖子的10L的容量筒，直径300mm，筛孔为5mm的带底盘的过滤筛。另外需要一个容量大于2L的容器，称量20kg，感量20g的天平以及秒表。

A.4.2试验方法

1．取10L混凝土样品，倒入容量筒中。

2．盖好筒盖，静置15min，避免水分蒸发。

3．称取过滤筛底盘的重量m1，观察并记录混凝土是否有泌水现象。

4．将容量筒内顶部2L的混凝土试样倒入容器，称重m2。

5．在离过滤筛500mm处的高度，连续均匀地把容器中的混凝土全部倒入带底盘的过滤筛，之后称取该容器的重量m3。

6．计算倒入过滤筛的混凝土的重量M1=m2-m3。

7．摇动过滤筛，过滤混凝土，并静置2min。

8．取走过滤筛，称量底盘和混凝土的重量m4，计算通过筛孔的混凝土的重量M2=m4-m1。

9．计算混凝土通过筛子的重量比例，r =(M2/M1) %。

A.4.3稳定筛试验结果的评价

1．观察混凝土在容量筒中静置15min后是否有泌水现象。如果有，则该混凝土拌和物的稳定性不够好。

2．对r值的分析：当0 %≤r≤5 %时，说明混凝土虽然能很好地抵抗分离但是过分粘聚，影响混凝土硬化后的表面观感；当5 % ＜ r≤15 %时，说明自密实混凝土具有很好的抵抗分离能力；当15 % ＜r≤30 %时，说明混凝土有离析的趋势，抵抗分离能力不够好；当r＞ 30 %时，则说明新拌混凝土不稳定,不能使用。